中國科技大學獎助教師舉辦校內研習紀錄

研 習 紀 錄

前言 1.輕質骨材種類－天然輕質骨材及人造輕質骨材 2.人造輕質骨材之發展與應用現況 3.世界上各國造輕質骨材之產品與商標 4.輕質骨材混凝土對台灣區工程營建之意義 人造輕質骨材在台灣的製造與發展 1.製造技術研發 (1)1970-1995－頁岩與黏土輕質骨材、冷結型飛灰輕質骨材 (2)1998起 －水庫淤泥輕質骨材 2.台灣地區之輕質骨材原料 (1)頁岩、板岩及千枚岩 －全島遍佈第三紀地槽沈積之頁岩地層，變質岩之板岩、千枚岩。 (2)水庫淤泥 －台灣地區水庫總淤積量超過4億m3，每年增淤約1400萬m3。 (3)石材加工殘泥 －花蓮地區石材加工業之加工廢棄殘泥，年產約30萬公噸 (4)飛灰與底灰 －火力發電廠之燃煤副產品，每年約200萬公噸，飛灰與底灰之比例約為4：1。 (5)其他原料 3.台灣之輕質骨材產業 (1)湧源淤泥資源再利用處理廠 －設計年產量10萬m3，2002年生產數千m3輕質骨材 (2)三奕公司設廠接近完工，預計2006年底前開始量產

校內研習會紀錄951122

研 習 紀 錄

輕質骨材混凝土之工程與力學性質 1.輕質骨材混凝土（LWAC）之定義 (1)單位重小於2000 kg/m3（DIN，JIS）， 或小於1840 kg/m3（ASTM，CNS） (2)單位重小於1000 kg/m3者稱為超輕量LWAC (3)非結構性LWAC－結構用LWAC 2. LWAC之單位重 (1)LWAC單位重≦2000 kg/m3 (2)隔熱性LWAC單位重≦ 1000 kg/m3 (3)結構性LWAC單位重＝1400～2000 kg/m3 3. LWAC之抗壓強度與強度發展 (1)LWAC之破壞行為 (2)LWAC之應力傳遞 (3)LWAC之強度與單位重關係 (4)LWAC之強度發展 4. LWAC之應力應變關係、彈性模數及橫向變形 (1)LWAC之應力－應變關係曲線 (2)LWAC之彈性模數 (3)LWAC之柏松比 0.15～0.25 5.LWAC之隔熱性 κ＝ 0.1～1.0 W/mk 6. LWAC之握裹強度 台灣地區對輕質骨材混凝土之研究與發展 1991-1995 膨脹頁岩、膨脹黏土輕質骨材混凝土之配比設計、基本力學性質及結構性質試驗。 1998起 水庫淤泥輕質骨材混凝土之研發應用

研 習 紀 錄

內政部建築研究所支持推動LWAC之研究與推廣應用計畫 －水庫淤泥輕質骨材產製及輕質骨材混凝土應用與推廣（2003） 輕質骨材混凝土設計規範及防火隔熱性質研究（2004） 輕質骨材混凝土預鑄牆、板之開發應用與經濟性評估（2005） 高強度輕質預鑄強板之產製技術開發（2006） 國科會支持推動LWAC三年期大型產學計畫「水庫淤泥輕質骨材之產製及輕質骨材混凝土之產業化應用」 －LWAC製作，各類構件產品研發，構件結構行為與設計 國工局支持進行兩年期計畫「輕質高強度混凝土在橋樑工程之應用」 －高強度LWAC工程性質，輕質預力混凝土梁結構行為與變形特性，研擬輕質預力橋樑之設計要領及施工指針 輕質骨材混凝土在台灣的應用現況與前瞻發展 1.輕質骨材混凝土建造特殊結構物 －台北101國際金融大樓之裙樓 2.輕質骨材混凝土製造預鑄牆、版、隔間版 3.已訂定輕質骨材混凝土相關之國家標準及準則與規範 4.輕質骨材混凝土發展之潛力與前瞻性 結論 1.輕質骨材混凝土在台灣之發展 －1970～1995，1998起 2. LWAC具有多種優越特質適用於高樓建築及營建結構物 3. LWAC之製造及工程應用技術已成熟建立，相關技術、施工標準規範亦逐步訂定。

| 研 習 紀 錄 |
| --- |
| 綜合座談 提問一：水庫淤泥輕質骨材混凝土在材料疲勞方面之問題，相關規定是否充足？ 答 覆：正在研擬。在建築物之運用上較無問題，但在橋樑及高鐵方面則需納入考量因素。 提問二：水庫淤泥輕質骨材混凝土是否防水較差？ 答 覆：其不比一般材料差，透水問題若產生，實應考慮表層水泥之水灰比是否適當。 提問三：輕質骨材混凝土在土木工程上之運用有那些？ 答 覆：目前國工局有一座預力橋正準備運用。 提問四：國工局之預力橋是運用國內之水庫淤泥輕質骨材混凝土，亦或是國際之輕質骨材混凝土？ 答 覆：是國際之輕質骨材混凝土。 提問五：是否有將水庫淤泥輕質骨材混凝土及傳統骨材作成本評估之比較？ 答 覆：根據德國經驗，建築物七層樓以上成本即可回收；大陸經驗為五層樓以上成本即可回收。目前台灣水庫淤泥輕質骨材混凝土生產成本為2,500元／m3，仍較傳統骨材價格高。 |
| 備註：一、研習紀錄請先上傳（教師系統-->教師研究-->學術活動-->上傳研習紀錄），連同獎助教師參加校外研習申請表，檢附結案報告一份，並經系科主任簽章後，送人事室核銷。 二、研習紀錄內容請打字，手稿恕不收件。 三、研習紀錄請務必詳實，切勿只填寫大綱。 四、請檢附研習相關資料影本。 |
| 記錄者簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |